[image: image32.png]MA STEEL




冷轧南区可莱新现场防锈试验
阶 段 总 结
马钢技术中心、冷轧南区酸再生 
2018-9-20
目 录

21 现场防锈试验过程


21.1 室内酸循环管道支撑件防锈试验


21.2 室内楼梯栏杆防锈试验


31.3 室外钢结构防锈试验


32试验预期效果


43现场试验跟踪


43.1室内酸循环管道支撑件


63.2 室内楼梯栏杆


73.3 室外钢结构


74 阶段小结


85 下一步工作




2018年8月7日下午，冷轧总厂、技术中心综合所配合以色列可莱新在冷轧南区酸再生区域开展了现场防锈试验，分别选取了室内酸循环的管道支撑件、楼梯栏杆及室外的钢结构进行了局部防锈处理，以检验可莱新防锈性能。
从8月7日至9月17日，技术中心综合所与冷轧总厂一起每隔一周对现场三个试验点进行观察、拍照，现将41天的现场试验情况总结汇报如下：
1 现场防锈试验过程
1.1 室内酸循环管道支撑件防锈试验

（1）管道支撑件初始状况：表面锈蚀较为严重，且未曾进行防锈处理。
（2）试验过程：采用电动钢丝刷去除表面浮锈，分两次涂刷可莱新以避免漏刷。

[image: image1.jpg]


 [image: image2.png]


 [image: image3.jpg]



a除锈                      b刷涂                c刷涂后效果

              图1  管道支撑件防锈试验过程
1.2 室内楼梯栏杆防锈试验

（1）楼梯栏杆初始状况：表面有防锈漆涂层，存在较大面积锈斑。
（2）试验过程：采用抹布+清水去除表面杂物，分两次涂刷可莱新以避免漏刷。

[image: image4] [image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



    a除杂                    b刷涂               c刷涂后效果

图2  室内楼梯栏杆防锈试验过程
1.3 室外钢结构防锈试验

（1）室外钢结构初始状况：表面存在锈斑，防锈漆涂层存在脱落、鼓包现象。
（2）试验过程：

对钢结构1#区域首先用电动钢丝刷去除表面已鼓包的防锈漆涂层及浮锈，再用抹布+清水去除表面杂物，分两次涂刷可莱新以避免漏刷；

对钢结构2#区域采用抹布+清水去除表面杂物，分两次涂刷可莱新以避免漏刷。
[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image7.jpg]


        [image: image8.jpg]



a 试验区域                             b 清理表面

[image: image9.jpg]


        [image: image10.jpg]



c 刷涂可莱新                         d 刷涂后效果

图3  室外钢结构防锈试验过程
2试验预期效果
本次选取的防锈试验对象均为表面具有锈蚀的金属构件。

根据可莱新专家介绍，涂刷可莱新后可以阻止金属构件进一步锈蚀。针对室外钢结构的2#防锈区域，表面未经电动钢丝刷处理，涂刷可莱新后一段时间内其表面已鼓包的防锈漆涂层及浮锈会整体脱落，但不影响其防锈效果。
3现场试验跟踪

从8月7日至9月17日期间，每隔7天对冷轧南区三个试验点进行观察并拍照，记录其表面锈蚀变化，具体情况如下：
3.1室内酸循环管道支撑件
[image: image11.jpg]


 [image: image12.jpg]


 
[image: image13]
a  8月13日观察照片       b  8月20日观察照片       c  8月27日观察照片
 [image: image14.jpg]


 
[image: image15] 
[image: image16]
c  9月3日观察照片       d  9月10日观察照片      e  9月17日观察照片
图4  室内酸循环管道支撑件防锈试验跟踪照片

[image: image17.jpg]



图5  酸性蒸汽排放照片
冷轧南区酸再生系统每天清洗3次，每次持续约10~20min，清洗过程中会产生弱酸性蒸汽，蒸汽排口距离本次试验对象管道支撑件约1m左右，见图5。酸性蒸汽对管道支撑件造成的腐蚀较为严重。
根据现场观察结果及图4看出：
1）喷涂可莱新的钢结构支撑件在41d酸性腐蚀环境下，表面锈蚀没有明显增加。

2）用手触摸喷涂可莱新的部分，表面光滑、没有浮锈掉落。用手触摸未喷涂可莱新的部分，表面有锈渍脱落，对比情况见图6。这一现象说明，在酸性腐蚀环境下可莱新具有良好的防锈效果。
[image: image39.jpg]



[image: image18]  
[image: image19] 
a 喷涂部分触摸后          b 未喷涂部分触摸后
图6  喷涂与未喷涂触摸后对比照片（9月3日）
3.2 室内楼梯栏杆
    [image: image20.jpg]


  [image: image21.jpg]


  
[image: image22]
a  8月13日观察照片     b  8月20日观察照片    c  8月27日观察照片

[image: image23.jpg]


  
[image: image24]  
[image: image25]
c  9月3日观察照片      d  9月10日观察照片     e  9月17日观察照片
图7  室内楼梯栏杆防锈试验跟踪照片

根据现场观察结果及图7看出：
1）喷涂可莱新的室内楼梯栏杆在41d酸性腐蚀环境下，表面锈蚀未见明显变化。

2）由于楼梯栏杆本身具有防锈漆处理，喷涂可莱新41d后与未喷涂可莱新的部分对比未见明显差异，还需后续观察验证。
3.3 室外钢结构
[image: image26.jpg]


 [image: image27.jpg]


 
[image: image28]
a  8月13日观察照片    b  8月20日观察照片    c  8月27日观察照片

[image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]


 
[image: image31]
c  9月3日观察照片     d  9月10日观察照片     e  9月17日观察照片
图8  室外钢结构防锈试验跟踪照片

根据现场观察结果及图8看出：

1）喷涂可莱新的室外钢结构在41d后，表面锈蚀没有明显变化。

2）由于钢结构本身具有防锈漆处理，喷涂可莱新41d后与未喷涂可莱新的部分对比未见明显差异。

3）钢结构的2#试验区域原来的防锈漆未观察到脱落迹象，还需后续观察验证。
4 阶段小结
   从冷轧南区三个试验点41d的变化情况看，初步得到以下结论：
   （1）对原来未做防锈处理的金属表面，在酸性环境下，可莱新防锈性能有较明显的体现。

   （2）对原来已做防锈漆处理的金属表面，在酸性环境下，可莱新防锈性能还需进一步观察验证。
5 下一步工作

继续关注冷轧南区三个试验点的锈蚀变化情况。















试验区域2#





试验区域1#









[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


